УДК 666.651
Я.Н. Питак (д.т.н., проф.), Лисачук Г.В. (д.т.н., проф.), Гребенюк А.П., Кораблева П.С.
НТУ «ХПІ», Харків
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ В СИСТЕМЕ SrO – TiO2 – SiO2
Проведен термодинамический анализ реакций и установлены сосуществующие фазы   в системе SrO – TiO2 – SiO2.
Проведений термодинамічний аналіз реакцій і встановлені співіснуючі фази в системі SrO – TiO2 – SiO2.
The performed thermodynamic analysis of reactions and phase coexisting installed in the system SrO - TiO2 - SiO2.
Термодинамический анализ реакций, трехкомпонентная система, сосуществующие фазы.
Одним из перспективних направлений развития радиоэлектроники, аэрокосмической и электронной техники  является разработка технологи и синтез специальных керамических материалов с высокоми эксплуатационными характеристиками (физическими, химическими, механическими, электрофизическими, оптическими и др.) на основе композицій многокомпонентных оксидних систем, включающих такие оксиды как  TiO2 , SrO. Одой из таких является система SrO – TiO2 – SiO2. Данных по строению этой системы нами в литературе не обнаружено. Поэтому для определения пар сосуществующих фаз проведен термодинамический анализ следующих реакций, протекание которых возможно в системе SrO – TiO2 – SiO2:
1. SrSiO3 + TiO2 = SrTiO3 + SiO2
2. Sr2SiO4 + SrTiO3 = Sr2TiO4 + SrSiO3
3. Sr3TiO5 + Sr2SiO4 = Sr3SiO5 + Sr2TiO4
4. Sr3Ti2O7 + SrSiO3 = Sr2SiO4 + 2SrTiO3
5. Sr3Ti2O7 + Sr3SiO5 = 2Sr2TiO4 + Sr2SiO4
6. Sr2TiO4 + SiO2 = SrTiO3 + SrSiO3
7. Sr3Ti2O7 + SiO2 = 2SrTiO3 + SrSiO3
Изменение свободной энергии Гиббса для при температурах 300 К, 1000 К и 1500 К приведены в таблице.
	№ реакции
	ΔGt, Кдж/моль

	
	300 К
	1000 К
	1500 К

	1
	-11563
	-17351
	-27718

	2
	64931
	19230
	-130592

	3
	-97439
	-316370
	-608692

	4
	-253352
	-337228
	-412400

	5
	-117848
	-385036
	-679743

	6
	-115123
	-26348
	84443

	7
	-303575
	-385240
	-458564


Анализ данных таблицы для реакций 1,3,4,5,7 показывает, что сосуществуют следующие пары фаз: SrTiO3 + SiO2, Sr3SiO5 + Sr2TiO4, Sr2SiO4 + SrTiO3, Sr2TiO4 + Sr2SiO4, SrTiO3 + SrSiO3. Анализ реакции 2 показывает, что при температуре ниже ~ 1000 К сосуществуют Sr2SiO4 + SrTiO3 , а при температуре выше ~ 1000 К сосуществуют Sr2TiO4 + SrSiO3. Данные реакции 6 показывают, что при температуре ниже ~ 1100 К сосуществуют SrTiO3 + SrSiO3 , а при температуре выше ~ 1100 К сосуществуют Sr2TiO4 + SiO2.

Полученные данные позволят провести триангуляцию системы SrO – TiO2 – SiO2 и определить области наиболее перспективные для производства керамики специального назначения. Эти данные также будут полезны при рассмотрении строения многокомпонентных систем, включающих данную трехкомпонентную систему.













































