СЕКЦІЯ 3. Керамічні та склоподібні матеріали

УДК 666.3

МІСЦЕВА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Лариса Спасьонова,

канд. техн. наук, доцент,

кафедра ХТКС ХТФ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

lar_spas@yahoo.com

Ірина Суббота,

канд. техн. наук, доцент,

кафедра ХТКС ХТФ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

0503850107@ukr.net

Катерина Оленчук,

Студентка 4 курсу

кафедри ХТКС ХТФ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

kateolenchuk@ukr.net

Анотація.Об'єктом дослідження є властивості керамічних мас на основі місцевої легкоплавкої глинистої сировини Київської області України  шляхом регулювання хіміко-мінералогічного складу та технологічних режимів.  Для виробництва матеріалів будівельного призначення застосовують в основному полімінеральні глинисті композиції з додаванням природної мінеральної сировини. Для ефективного застосування цих матеріалів необхідно вивчити їх технологічні властивості. Тому актуальним залишається питання дослідження мас на основі легкоплавких глин для виробництва будівельної кераміки. Для вирішення поставленої  задачі з одержання керамічного матеріалу з місцевої сировини використовували сучасні фізико-хімічні і фізико-технологічні методи дослідження сировинних матеріалів і мас на їх основі. Проведені дослідження свідчать, що місцева мінеральна сировина при відпрацюванні технологічних режимів може бути використана для виробництва будівельної кераміки, яка так необхідна буде після закінчення воєнного стану і для відновлення України.

Ключові слова: легкоплавка глиниста сировина, шлікер, керамічні матеріали, будівельна кераміка.

Abstract. The object of research is the properties of ceramic masses based on local low-melting clay raw materials of the Kyiv region of Ukraine by adjusting the chemical and mineralogical composition and technological modes. Polymineral clay compositions with the addition of natural mineral raw materials are mainly used to produce construction materials. For effective use of these materials, it is necessary to explore their technological properties. Therefore, the question of researching masses based on low-melting clays to produce construction ceramics remains relevant. Modern physics-chemical and physics-technological methods of research of raw materials and masses based on them were used to solve the task of obtaining ceramics from local raw materials. The conducted studies show that local mineral raw materials, with the development of technological regimes, can be used to produce building ceramics, which will be so necessary after the end of martial law and for the restoration of Ukraine.

Key words: low-melting clay raw materials, schlicker, ceramic materials, building ceramics.

Різноманітне застосування кераміки з кожним роком вимагає розробки все нових типів керамічних мас і більш сучасних енергозберігаючих і ресурсозберігаючих способів їх виробництва. Виснаження запасів високоякісних глин призводить до необхідності знаходження нових видів керамічних мас, реалізуючи потенціал місцевої мінеральної сировини. Тому вивчення можливості використання місцевої легкоплавкої глини Київського регіону для виготовлення керамічних мас залишається актуальним і наразі.

Місцева легкоплавка глина [1] є напівкислою, помірно-пластичною з числом пластичності 12 і вогнетривкістю менше 1350 оС. Вміст оксидів, що забарвлюють керамічну масу, становить біля 5 %. В результаті рентгенографічного дослідження глин Київщини встановлено, що основними мінералами їх становить гідрослюда та незначна кількість монтморилоніту. Таким чином, глина є монтморилоніто-гідрослюдистою. Термогравіметричний аналіз показав наявність ендотермічних ефектів при 100-170; 650-750 та 800-890 оС, що підтвердив наявність у глині ​​незначної кількості монтморилоніту. Ендотермічний ефект при 780 о С показав також наявність в даній легкоплавкій глині кальциту.

Відомі численні способи модифікації легкоплавкої керамічної сировини за допомогою додавання в керамічну масу техногенних відходів, хімічних реагентів, компонентів, що пластифікують, та інших добавок, при введенні яких обов’язковою умовою є отримання мас з необхідними характеристиками.

При дослідженнях отримання керамічної маси, що має властивості майолікової, до вихідної сировини додавали пластичну глину родовища Черкаської області. Також для досягнення необхідної температури плавлення в масу вводили бій скла. В якості електроліту використовували соду.

Сировинну масу готували шлікерним способом, який є найбільш ефективним при використанні суміші неоднорідних глин. Сировинні компоненти загружали в кульовий млин, в якому методом сумісного помелу готували масу протягом 3-3,5 годин. При виготовленні керамічних виробів шлікерним методом необхідно мати уявлення про ливарні властивості керамічних мас, так як від них залежать властивості готових виробів. Головним з них є достатня текучість при мінімальній вологості керамічної маси, низький рівень загустіння, хороші фільтраційні властивості, стійкість до розшарування. Після приготування визначили вологість отриманого щлікеру та його текучість. Вологість склала 31-33 %, текучість 8-10 с, а після витримки протягом  30 хвилин  12-18 с.

Поряд з в’язкістю і швидкістю загустіння керамічного шлікеру необхідно знати ступінь його водовіддачі, яка обумовлює швидкість набору маси у гіпсових формах і тривалість формування виробів у формах. Швидкість набору маси в залежності від товщини напівфабрикату складала від 1,5 до 3 годин. Після приготування шлікеру готували зразки, які висушували та випалювали. Температура випалу складала 950-1000 о С.

При вивченні технологічних властивостей керамічних мас одним із суттєвих показників є ступінь спікання виробів. від якої в значній мірі залежить строк служби кераміки та її теплопровідні властивості. Для характеристики якості спікання отриманих зразків визначали величину їх водопоглинання, яка становила 3-7 %. Для оцінювання поведінки напівфабрикату при сушінні,   визначення  швидкості підйому температури та отримання зразків необхідних розмірів визначали усадку при сушінні та загальну усадку. Повітряна усадка становила 4,0 - 4,1 %, а загальна 12,0 -12,4%. Проведені технологічні випробування досліджуваних мас показали, що вони легко розріджуються, мають задовільні ливарні властивості та добре спікаються.

Проведені дослідження показали, що місцева мінеральна сировина при відпрацюванні технологічних режимів може бути використана для виробництва будівельної кераміки, яка так необхідна буде після закінчення воєнного стану і для відновлення України.

Список літератури:

- L. Spasonova, І. Subota, А.Sholom. Devising technology for utilizing water treatment waste to produce ceramic building materials// Eastern-European  Journal  of  Enterprise  Technologies. - №1/10  (109). -  2021. - Р. 14-22.     http://journals.uran.ua/eejet/article/view/225256/225251