СЕКЦІЯ 1. Композиційні матеріали на основі полімерів

УДК 678.234.71

ВИСОКОНАПОВНЕНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ,

ОТРИМАННЯ  ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Надія Сова

Д.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

djanc@ukr.net

Олександр Слєпцов

К.т.н., асистент

Київський національний університет технологій та дизайну

slyepcov.oo@knutd.edu.ua

Любомир Розвора

Аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

lew.9.bv@gmail.com

Анотація. Робота присвячена аналізу технологій створення полімерних композиційних матеріалів на основі поліолефінів.

Ключові слова: полімерний композиційний матеріал, наповнювач, фізико-механічні властивості, диспергування, поліолефіни.

Abstract. The work is devoted to the analysis of technologies for creating polymer composite materials based on polyolefins.

Key words: polymer composite material, filler, physical and mechanical properties, dispersion, polyolefins.

Розвиток сучасних технологій вимагає застосування матеріалів з вдосконаленими експлуатаційними властивостями.  Полімерні композиційні матеріали  – це матеріали на основі полімерної матриці, що містять функціональні наповнювачі.  Як наповнювачі можуть застосовуватись різноманітні неорганічні та органічні речовини у вигляді дисперсних порошків, волокон, лусок. Вибір складу та вмісту компонентів полімерного композиційного матеріалу визначається його наступним застосуванням та необхідними функціональними властивостями [1].

Значну роль у формуванні властивостей полімерних композитів відіграють технології отримання цих композитів, способи попередньої обробки наповнювачів та способи отримання готових виробів на основі створених композитів.

Полімерні композити отримують за технологією компаундування.  Компаундування – процес поєднання шляхом змішування компонентів різної природи на екструзійному устаткуванні. 	Компаундування може здійснюватися трьома основними способами: попереднє змішування або премікс; роздільне дозування; комбінований процес з поєднанням попереднього змішування з роздільним дозуванням [2-3].

Попереднє змішування – процес компаундування при якому всі компоненти майбутньої суміші попередньо змішують у окремому устаткуванні шляхом точного об’ємного або масового дозування компонентів за наперед заданим рецептом. Далі готову суміш переробляють у екструзійному устаткуванні з отримання грануляту.

Роздільне дозування  - процес компаундування при якому всі необхідні компоненти створюваного композиту дозуються неперервно у заданій пропорції у екструзійне устаткування з використанням дозаторів неперервної дії.

Комбінований процес компаундування полягає у частковому поєднанні неперервного дозування частини компонентів та неперервного дозування частини компонентів як попередньо виготовленої суміші.

Полімерні композити отримують та застосовують у вигляді компаундів та концентратів. Компаунд – готова до переробки система, що зазвичай має ступінь наповнення до 30 – 40 % мас. Концентрат – високонаповнена композиція призначена для змішування з основною сировиною перед переробкою, має високий ступінь наповнення, що може сягати понад 80% мас., не придатна зазвичай до переробки у чистому вигляді [4].

Метод роздільного дозування з використанням двошнекового екструдеру дозволяє отримувати високонаповнені полімерні композити на основі поліолефінів, в яких ступінь наповнення досягає 65-80% мас.

Даний метод отримання високонаповнених полімерних композитів може бути ефективно застосований при вирішенні актуального питання повторної переробки полімерних поліолефінових відходів. Зокрема, використання технології компаундування дозволить створювати високонаповнені концентрати карбонату кальцію на основі первинних чи вторинних поліолефінів, які далі можуть бути використані для введення в склад плівкових композицій при виготовленні упаковки. Таким способом планується забезпечення зниження частки полімерної фази у загальній масі полімерних відходів, що є позитивним кроком при вирішення питання утилізації полімерних відходів. Також, введення карбонату кальцію в поліолефіни приводить до зростання густини полімерного матеріалу та зниження його здатності до рознесення вітром при потраплянні на полігони.

ВИСНОВКИ

- У роботі проведено аналіз технологій створення високонаповнених полімерних композитів та запропоновано застосування технології компаундування для часткового вирішення питання переробки поліимерних відходів.

Список літератури:

- Rothon, R. Particulate-filled polymer composites. iSmithers Rapra Publishing. 2003. 527р.

- Shenoy, A.V. Preparation of filled polymer systems. In: Rheology of Filled Polymer Systems. Springer, Dordrecht. 1999.

- Pukánszky B. Mineral Filled Polymers. Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 2001, P. 5680-5683

- Ramesh, Manickam, Rajeshkumar, Lakshmi Narasimhan, Srinivasan, Nagarajan, Kumar, Damodaran Vasanth and Balaji, Devarajan. "Influence of filler material on properties of fiber-reinforced polymer composites: A review" e-Polymers, vol. 22, no. 1, 2022, pp. 898-916.